

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΛΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Όλα τα είδη χειρουργικού ιματισμού πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται από τη σήμανση CE, σύμφωνα με τις ΚΥΑ ΔΥ7/2351 & ΔΥ7/2480/1994 , να έχουν ISO 9001: 2015 και να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με ΕΝ 13485: 2003 για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα.
Κοστούμια Νοσηλευτών:
· Από ύφασμα καμπαρντίνα με σύνθεση: 60% βαμβάκι+ 40% πολυεστέρα. Βάρος υφάσματος 160 gr – 190gr/m2 (να μην αφήνει ινίδια, όπως προβλέπουν οι κοινοτικές οδηγίες)
· Πουκάμισο με πλακοραφή ασφαλείας, άνοιγμα στα πλάγια περίπου 10cm και λαιμόκοψη σταυρωτή V, κοντό μανίκι, τσέπες αριστερά-δεξιά κάτω, μια τσέπη πάνω αριστερά που θα αναγράφεται κεντημένο το λογότυπο (κατόπιν συνεννόησης).
· Παντελόνι με πλακοραφή ασφαλείας , με λάστιχο στη μέση και ενισχυμένο κορδόνι.
· Χρώμα: Πράσινο, σιέλ, ή άλλο χρώμα που θα επιλεγεί από το προσωπικό του χειρουργείου.
· Ο προσφέρων υποχρεούται να αναφέρει στη προσφορά του τη Χώρα προέλευσης και κατασκευής των προσφερόμενων ειδών
· Ο προσφέρων πρέπει να δηλώσει στη προσφορά του το εργοστάσιο στο οποίο θα κατασκευάσει τα προσφερόμενα υλικά, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του.
· Προσφορά στην οποία δεν υπάρχει η παραπάνω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
· Μετά την υποβολή της προσφοράς απαγορεύεται η αλλαγή του εργοστασίου που δηλώθηκε.
· Όλες οι εταιρείες που θα προσφέρουν , να προσκομίσουν δείγματα όλων των ζητηθέντων μεγεθών .
· Τα δείγματα θα επιστραφούν μετά την λήξη της διαδικασίας στις εταιρείες που δεν θα επιλεγούν.
· Τα δείγματα της εταιρείας που θα επιλεγεί θα κρατηθούν ώστε να συγκριθούν με τα κοστούμια της παραγγελίας ως προς την τήρηση των προδιαγραφών (ποιότητα υφάσματος, ραφή , διάκριση μεγεθών και ότι άλλο καθορίζεται από τις προδιαγραφές) .
· Σε περίπτωση που τα κοστούμια που θα αγοραστούν διαφέρουν σε σχέση με τις προδιαγραφές η παραγγελία θα ακυρωθεί χωρίς απαίτηση της εταιρείας.








ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ :
1) Καμπαρντίνα 60% βαμβάκι - 40% πολυεστέρα , 160 γρ – 190γρ/μ2 . Μπάσιμο έως 2 % και εξαιρετική αντοχή. Σιδερώνεται εύκολα και δεν φεγγίζει.
2) Καμπαρντίνα 65% πολυεστέρα 35% βαμβάκι , βάρους 160γρ - 190 γρ/μ2 λευκή και χρωματιστή. Μπάσιμο έως 2% και εξαιρετική αντοχή. Χρώματα ανεξίτηλα 60ο C. Σιδερώνεται εύκολα και δεν φεγγίζει.
3) Ποπλίνα 60% βαμβάκι- 40% πολυεστέρα χρωματιστή, βάρους 180 γρ/μ2 . Μπάσιμο έως 2% και εξαιρετική αντοχή. Χρώματα ανεξίτηλα 90oC. Σιδερώνεται εύκολα και δεν φεγγίζει .


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

Όλα τα προσφερόμενα είδη να έχουν πιστοποίηση CE Mark . Η εταιρεία να είναι πιστοποιημένη με ISO 9001:2015 και ΕΝ13485:2003 και να καλύπτει τις απαιτήσεις της υπουργικής απόφασης _Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/2004. Επίσης, να είναι εγγεγραμμένη στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.)








Διευκρινίσεις επί της οικονομικής προσφοράς

1) Στην οικονομική προσφορά να αναφέρεται η τιμή με λογότυπο και χωρίς λογότυπο.
2) Στο πεδίο «Τιμή Μονάδας (€)» της πλατφόρμας iSupplies να καταχωρηθεί αποκλειστικά η τιμή μονάδας της στολής νοσηλευτικού προσωπικού.
3) Στην οικονομική προσφορά να αναφέρεται ξεχωριστά η τιμή των στολών των Προϊσταμένων.
4) Σε περίπτωση που η τιμή διαφοροποιείται ανάλογα με το χρώμα της στολής, παρακαλείται να αναφέρεται στην οικονομική προσφορά η αντίστοιχη τιμή για κάθε χρώμα. Σε περίπτωση που η ίδια τιμή ισχύει ανεξαρτήτως χρώματος, να αναφέρεται ρητά ότι η τιμή είναι ενιαία για όλα τα χρώματα.
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	Α/Α ΕΙΔΟΥΣ
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
	ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ

	ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ 

	1
	Γυναικείες λευκές στολές Νοσηλευτριών – Μπλούζα με σταυρωτή V λαιμόκοψη ή σακάκι με κουμπιά η φερμουάρ , δύο τσέπες και τσεπάκι στήθους . Παντελόνι με λάστιχο και κορδόνι και γαζωμένη τσάκιση.
	Καμπαρντίνα 60% βαμβάκι , 40% πολυέστερ , 160 γρ – 190γρ/μ2 .
Ή 65% πολυέστερ 35% βαμβάκι , 160γρ - 190 γρ/μ2

	2
	Για	προϊστάμενες γυναίκες:	Σακάκι	λευκό, με πέτο γιακά ,με άσπρα κουμπιά, δύο τσέπες και τσεπάκι στήθους	,		μεσάτο		 με	πένσες	και στρογγυλεμένο τελείωμα . Επωμίδες μπλέ με ένα ή δύο λευκά σιρίτια.
Παντελόνι μπλέ με λάστιχο και κορδόνι και γαζωμένη τσάκιση. (τεμάχια 4)

	Καμπαρντίνα 60% βαμβάκι , 40% πολυέστερ , 160 γρ – 190γρ/μ2 .
Ή 65% πολυέστερ 35% βαμβάκι , 160γρ - 190 γρ/μ2

	
	Για προϊσταμένους  άνδρες: Σακάκι  μπλέ με γιακά  μάο , με δύο τσέπες και τσεπάκι, επωμίδες μπλέ με ένα ή δύο σιρίτια .
Παντελόνι μπλέ με λάστιχο και κορδόνι. – (τεμάχια 2)
	

	3
	Ανδρικές λευκές  στολές   Νοσηλευτών
Μπλούζα με σταυρωτή V λαιμόκοψη  γιακά , δύο τσέπες και τσεπάκι.
Παντελόνι με λάστιχο και κορδόνι.
	Καμπαρντίνα 60% βαμβάκι , 40% πολυέστερ , 160 γρ – 190γρ/μ2 .
Ή 65% πολυέστερ 35% βαμβάκι , 160γρ - 190 γρ/μ2

	4
	Στολές γαλάζιες η πράσινες σκούρες για μονάδες και χειρουργείο.
Χιτώνιο με απλό η σταυρωτό V , δύο τσέπες και τσεπάκι στήθους . Παντελόνι με λάστιχο και κορδόνι.
	Ποπλίνα 60% βαμβάκι- 40% πολυέστερ ,
180 γρ/μ2 ή
Καμπαρντίνα 60% βαμβάκι , 40% πολυέστερ , 160 γρ – 190γρ/μ2 .

	5
	Στολές χρωματιστές σε άλλα χρώματα Χιτώνιο με απλό η σταυρωτό V , δύο τσέπες και τσεπάκι στήθους . Παντελόνι με λάστιχο και κορδόνι.
	Ποπλίνα 60% βαμβάκι- 40% πολυέστερ ,180 γρ/μ2 ή
Καμπαρντίνα 60% βαμβάκι , 40% πολυέστερ , 160 γρ – 190γρ/μ2 .



